DESCRIPTIF TYPE PLAFOND ECOPHON

Ossature apparente

HYGIENE BLACK A C4

Le plafond sera constitué de dalles de plafonds en laine de verre Ecophon Hygiene Black A, à bord droit. Module 600x600x20mm, 1200x600x20mm, posé sur un système d’ossatures Ecophon Connect C4 : porteurs T24 suspendus tous les 1200mm avec des suspentes ajustables et des entretoises T24 d’une longueur de 1200mm et 600mm. Spécialement conçu pour les environnements à forte hygrométrie et polluants corrosifs (cuisines, bassins de piscine et balnéothérapie). Ecophon Hygiene Black A résiste aux projections d’eau salée ou contenant du chlore.

Le poids du système (incluant les ossatures) sera d’environ 2,5 kg/m². La face exposée des dalles aura une finition Akutex™ HS, de couleur noire, revêtement peinture à base d’eau, facile à nettoyer pour des applications avec protocoles exigeants de nettoyage à l’eau. Les bords seront enduits. La surface arrière revêtue de la finition Akutex™ HS sera nettoyable et étanche à l’eau. Les ossatures Connect seront de couleur noire.

Installation : Le système devra être installé selon les schémas d’installation M675C4 et conformément à la norme NF-68-203/DTU 58.1. Les bords des dalles de rives seront recouverts de l’enduit Ecophon Hygiene Black.

Démontabilité : Les dalles seront facilement démontables mais pourront être maintenues par des clips Connect Hygiene 20. La hauteur minimale de démontabilité sera de 150 mm pour des panneaux d’épaisseur 20mm. Les zones fréquemment démontées seront accessibles par des Democlip.

Apparence visuelle : Le code couleur NCS le plus proche de la surface exposée sera S 8500-N. La réflexion à la lumière sera de 4 %.

Absorption acoustique : Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, avec un coefficient αw de 1 et un coefficient d’absorption pratique αp (mesuré avec un plénum de 200mm) de :

| HYGIENE Black A | Ep | Htt | αp Coefficient d'absorption pratique |  |  |  |  |  | αw | Classe d’absorption acoustique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |  |  |
| - | 20 | 200 | 0.35 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | A |

Valeurs mesurées selon la norme EN ISO 354 et classification selon la norme EN ISO 11654.

Sécurité incendie : Les dalles seront classées A2-s1, d0, selon la norme EN 13501-1 ; les ossatures seront classées A1. La laine de verre sera testée et classée non combustible selon la norme EN ISO 1182.

Résistance à l’humidité : Les dalles resteront 100% stable dans un environnement pouvant atteindre 97% d’humidité relative et une température de 50°C. Elles seront testées selon la norme EN 13964:2014, Annexe F. Les ossatures et accessoires supporteront une ambiance de corrosion C4 selon la norme EN ISO 12944-2.

Qualité de l’air intérieur : Les dalles bénéficieront du niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur (Arrêté du 19 avril 2011), de classe A+. Le produit bénéficiera du niveau GOLD selon la certification Eurofins Indoor Air Comfort ®. Les dalles seront dépourvues de substances préoccupantes (SVHC) supérieures à 100 ppm, tel que défini par le règlement européen REACH (n°1907/2006)

Résistance aux moisissures et bactéries : Les dalles seront résistantes au développement de moisissures et de bactéries et sont classées 0 selon la méthode A et C de la norme ISO 846.

Salles propres : Les dalles seront classées ISO 4 selon la norme ISO 14644-1:2015. Les dalles atteindront la classe CP(0,5)5 pour la cinétique d’élimination des particules et M1 pour la classe microbiologique, selon la norme NF-S90-351.

Nettoyage : Les dalles pourront être époussetées ou dépoussiérées à l’aspirateur quotidiennement. Elles supporteront un brossage humide de manière hebdomadaire. Le système répondra aux exigences de bio-nettoyage. Un nettoyage vapeur sera possible 2 fois/an ainsi qu’un nettoyage haute pression 2 fois/an.

Résistance à l’abrasion : Les dalles supporteront 200 cycles de frottement, leur aptitude au nettoyage sera testée selon la norme ISO 11998, sans dégradation de la surface peinte.

Résistance aux produits chimiques et désinfection : Les dalles supporteront l’utilisation de Virkon S, Isopropanol. Résistance testée selon la norme ISO 11998.

Empreinte carbone : L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) des dalles de plafonds sera réalisée selon la norme EN 15804 et l’ISO 14025 et sera vérifiée par une tierce partie dans une EPD (Déclaration Environnement Produit) et une FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire). Les émissions de CO2 d’une dalle pendant son cycle de vie ne devraient pas excéder 3,43 kg CO2 equiv / m² (FDES).

Circularité : Le contenu recyclé des dalles sera à minima de 51%. Les dalles seront 100% recyclables (voir Ecophon Sound Circularity). Le fabriquant proposera un service de reprises sur chantiers des panneaux en fin de vie (incluant les dalles de plafonds, unités flottantes, baffles et panneaux muraux) afin de limiter les enfouissements de laine de verre en décharge et de favoriser le réemploi de celle-ci dans le processus de fabrication pour consommer moins de matière première.

Marquage CE : Le système de plafond sera marqué CE selon la norme harmonisée EN 13964:2014 (« Plafonds suspendus, exigences et méthodes d’essais »), à l’aide d’une DoP (Declaration of Performance).